电脑沥青针入度仪操作规程

一、按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》准备试样。

二、打开电源，设置时间，然后打开对针灯，顺时针方向转动调节拔杆，工作台上升，使试样与标准针针尖接触。

三、按“测量”键，针与连杆立即自动释放，并自由穿入试样中，达到设置时间，则自动锁定并显示此时测试针插入沥青的深度值。

四、试验完毕，将针换下，用手将砝码与针连杆往上推到检测位置，便可进行下次试验。

五、将试样换一个位置，重复以上步骤，进行第二次和第三次测量。

六、试验完毕，关掉电源，将针针擦拭干净。